**LASTENBOEKBESCHRIJVING**

**CLVR™ MIRROR SPIEGELKADERSYSTEEM**

**Omschrijving**

De CLVR™ mirror oplossing bestaat uit 2 delen :

1. Een spiegelfolie met afwerkingskleur zilver of goud.

De spiegelfolie spiegelt het ontvangen beeld direct weer zonder vervorming.

1. Een zelfdragend aluminium kaderstructuur met dikte 27mm en een gewicht van +-1.5kg/m²

**Specificaties**

Samenstelling van de spiegelfolie:

* Gemetalliseerde PET film met polyethyleen backing gespannen op een aluminium kader.

Karakteristieken met betrekking tot de spiegelfolie:

1. Dikte folie 23 µm
2. Maximale breedte 280 cm
3. Afwerkingskleur Zilver of Goud
4. Reactie bij brand: B-s1, d0
5. Optische reflectie 95%

**Fabrieksgarantie:**

10 jarige fabrieksgarantie op folies en profielen

**Plaatsing van de spiegelkaders**

De plaatsing wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde en door de fabrikant opgeleide firma om te kunnen voldoen aan de fabrieksgarantie.

De op maat gemaakte spiegelkaders worden ofwel gependeld ofwel tegen de bestaande ondergrond opgehangen. De spiegelfolie wordt over het aluminium frame gespannen zodat de zichtbare zijde van het profiel ook in spiegelfolie wordt afgewerkt.